Аннотация выпускной квалификационной работы

Направление  072200 «Реставрация»

Магистерская программа «Реставрация предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства»

Магистрант: Черняева Елена Анатольевна

Научный руководитель:  художник-реставратор Погодина Наталья Валентиновна.

Рецензент: реставратор, преподаватель кафедры «Реставрация» СпбГУ Курганов Николай Сергеевич.

Современные исследования технологических особенностей восточноазиатских лаков

Необходимость изучения, консервации и реставрации лаковых изделий стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, таких как Япония, Китай, Вьетнам и других, с каждым годом становится все более насущной проблемой. В последние десятилетия у исследователей четко обозначился интерес к этому виду искусства. В реставрационном сообществе идет диалог о методах реставрации восточноазиатских лаков. Ясно выявлены два различных подхода в разработке и применении методик, однако, единой концепции на современном этапе не выработано.

Проблема.

Исходя из выше сказаного можно сделать вывод о том, что с каждым годом предметы,покрытые восточноазиатским лаком, необратимо разрушаются,а действительно верных консервационно-реставрационных работ над ними не проводится. Необходимо обязательно проводить максимально полный анализ лаков, используя современные методы исследования, и использовать при реставрации неразрушающие памятник материалы.

Объект исследования: Технологические особенности восточноазиатских лаков.

Предмет исследования: Восточноазиатские лаки в различных странах. Лаковая скульптура. Химические и физические свойства восточных лаков. Исследования технологических особенностей восточноазиатских лаков.

Цель работы:  Выявить зависимость между степенью разрушения лаковой поверхности и влиянием различных факторов окружающей среды.

Задачи:

- Детально проанализировать развитие лакового производства в различных странах. Изучить историю развития лакового производства в различных странах: Китай, Япония, Корея, Бирма, Вьетнам;

- Выявить технологические особенности различных групп восточноазиатских лаков;

- На основе результатов поиска систематизировать признаки технологических особенностей, характеризующие восточноазиатские лаковые изделия;

- Провести максимально полный анализ свойств восточноазиатских лаков;

- Определить основные факторы окружающей среды, влияющие на процесс разрушения лаковой поверхности. Выявить причины и варианты решения данной задачи;

- На примере решения вышеупомянутых задач проанализировать примеры современной реставрации;

- Провести собственные предреставрационные исследования состава лака скульптуры «Бог ада» из фонда Государственного музея Истории религий, Санкт-Петербург.

В ходе данного исследования были сделаны соответствующие выводы о том, что технология восточноазиатских лаков уруши рассматривается с двух различных, но тесно взаимосвязанных точек зрения:

- С одной стороны, восточные лаки оцениваются в свете общих представлений технологии лакового декорирования.

- С другой стороны, анализируются специфические особенности именно восточных лаков, отличающие их от других типов лакового декора.

В ходе данной работы были выделены следующие технологические особенности восточноазиатских лаков:

- Лаки – это растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, которые после нанесения тонким слоем на металлическую, деревянную или другую поверхность и высыхания образуют твердые блестящие прозрачные пленки, прочно удерживаемые на поверхности силами адгезии (Адгезия (от лат. Adhaesio – прилипание) – слипание поверхностей двух разнородных твердых или жидких тел).

- Уруши практически не растворяется и даже не набухает в воде и органических растворителях в широком диапазоне рН и при нагревании.

- Урушиол не является индивидуальным веществом, а представлен группой близких соединений, относящихся к олефиновым пирокатехолам. Смесь вышеназванных производных урушиола присутствует в соке лакового дерева Rhus vernicifera, причем эту смесь нельзя разделить на отдельные компоненты даже с помощью дистилляции.

- Отверждение лака происходит только во влажной среде (55% влажности) при температуре 35-45°С, в присутствии ионов металлов. После высыхания лаковая пленка имеет высокую степень твердости, глубокий блеск, высока ее адгезионная прочность с деревом, металлами, керамикой, кожей, камнем.

- Гидрофобная фракция урушиола не растворима в воде. Поэтому лаковый сок представляет собой эмульсию. Поскольку урушиола в соке в 2-3 раза больше, чем воды, то эмульсия относится к типу «вода в масле».

- Восточноазиатский лак имеет слабую сопротивляемость ультрафиолету. Результаты инфракрасной спектроскопии показали, что при увеличении времени воздействия УФ-лучей, соединения урушиола окисляются, и количество дикетонатов и других продуктов окисления увеличивается.

- Поверхность поврежденного светом лака может стать растворимой до того, как проявятся видимые изменения, необходимо соблюдать при работе крайнюю осторожность.

- Наиболее мягкий растворитель для удаления загрязнений с лака – уайт-спирит. Более полярные растворители удалят грязь, но есть большой риск, что поверхность потеряет цвет. Используя правильную технику проведения работ, можно применить этанол.

- Важной особенностью сока лакового дерева является его высокая ядовитость. По некоторым данным, в Китае и других странах Юго-Восточной Азии вымирали целые деревни, занимавшиеся производством лаковых изделий уруши.

- Разрушение лаковой поверхности происходит неизбежно с того момента, когда он был вывезен за пределы родного места создания. Остановить процесс разрушения практически невозможно, но выполнимо замедлить деградацию поверхности, соблюдая необходимые консервационные работы и правильные условия хранения.

Можно сделать однозначный вывод о том, что реставрацию лаков нельзя вести эмпирическим путем. Это всегда приводит к непредсказуемым последствиям. Исследования структуры и состояния лаковых изделий дают ответ на вопрос об идентификации материалов и их заменителей, позволяют разработать научно обоснованную методику реставрации, исключив применение случайных материалов и технологий.